大学生创新训练项目申请书

项目编号            S201910530044

项目名称 高暴露Rim-Edge位MoS2的制备及其催化

生物油中酚类化合物加氢脱氧性能研究

项目负责人   史茜茜   联系电话

所在学院              化 工 学 院

学    号  201705650324  专业班级 2017级化工3班

指导教师               王威燕

E-mail

申请日期            2019年5月8日

起止年月         2019年5月-2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 高暴露Rim-Edge位MoS2的制备及其催化生物油中酚类化合物 加氢脱氧性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  | 工学 |  |  |  | 学科二级类： |  |  |  | 化工与制药类 |  |
| 申请 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  | 负责人作为合作作者在国际SCI期刊发表研究论文1篇 (Preparation of Fe promoted MoS2 catalysts for the hydrodeoxygenation of p-cresol as a model compound of lignin-derived bio-oil, Biomass and Bioenergy, 2019, 125: 34–40)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  | - 国家自然科学基金面上项目，21776236，基于生物质油中酚类化合物低氢耗脱氧双组分硫化物的构筑及性能调控，2018/01-2021/12, 64万元, 在研, 主持； - 国家自然科学基金青年项目，21306159，高活性双功能Ni-B(P)-WO3非晶态催化剂的制备及其催化生物油中酚类化合物加氢脱氧反应研究, 2014/01-2016/12, 25万元, 已结题, 主持； - 教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类项目，20124301120009，负载型非晶态催化剂的构筑及催化生物油中酚类含氧化合物加氢脱氧反应研究. 2013.01-2015.12, 4万元, 已结题, 主持； - 湖南省自然科学基金项目，2018JJ2384，基于酚类化合物直接脱氧双组分催化剂的构筑及性能调控. 2018.01-2020.12, 5万元, 在研, 主持； - 湖南省自然科学基金项目，13JJ4048，非晶态Ni–B(P)/WO3–载体的制备及催化生物油中酚类化合物加氢脱氧反应研究. 2013.01-2015.12, 4万元, 已结题, 主持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  | 指导教师将全力指导与支持此项目研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  | 专业班级 |  |  |  | 所在学院 |  | 项目中的分工 |  |  |
|  | 宁昱晴 |  | 201705650326 |  |  | 2017级化学工程与工艺3班 |  |  |  | 化工学院 |  | 催化剂的制备 |  |  |
|  | 亓慧杰 |  | 201705650306 |  |  | 2017级化学工程与工艺3班 |  |  |  | 化工学院 |  | 催化剂表征分析研究 |  |  |
|  | 罗凯悦 |  | 201705650330 |  |  | 2017级化学工程与工艺3班 |  |  |  | 化工学院 |  | 催化剂的性能测试 |  |  |
|  | 彭佩琦 |  | 201705650323 |  |  | 2017级化学工程与工艺3班 |  |  |  | 化工学院 |  | 反应动力学研究 |  |  |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 社会发展和人类进步的道路上一直离不开化石能源的支持。然而，化石能源为非可再生资源，储量有限，且化石能源的日益枯竭及其利用过程带来的环境污染等问题的出现，寻找新型化石能源替代资源已经受到了全世界的广泛关注。其中，生物油被认为是最有潜力和最理想的可再生替代能源。然而，生物质油中含有大量含氧化合物，这会带来一系列弊端。因此，需要通过催化加氢脱氧（Hydro-deoxygenation，HDO）技术来降低生物油中的含氧量，提高油品的品质。 - 研究目的 生物质油中含有大量含氧化合物，如酚、醛、酮、醇、酯、醚、呋喃和酸等，导致其含氧量过高，高含氧量不仅会降低生物油的燃烧热值，导致混合油品的乳化和分层，还会造成生物油粘度高，稳定性差，腐蚀设备等问题，需要通过催化加氢脱氧（Hydrodeoxygenation，HDO）手段来降低生物油中的含氧量，提高油品的品质。众所周知，生物油中含氧化合物HDO反应需要在一定的温度和氢气压力下才能进行，良好的催化剂能够有效提高生物油中含氧物质HDO反应速率，从而减少反应过程中的热量损失，降低工业生产成本，促进生物油的规模化利用进程。因此，研制高效HDO催化剂是发展生物油的关键问题所在。 - 研究内容 本项目主要依据二硫化钼催化加氢脱氧现有的Rim-Edge模型，制备Worm-Like二硫化钼催化剂，根据催化剂HDO活性测试结果与催化剂结构表征数据，揭示催化剂的“构–效”关系与催化反应机理。具体如下： (1) 通过在反应过程中添加模版剂，制备低耗氢、良好脱氧活性的MoS2催化剂。通过改变制备过程中反应参数制备出具有不同形貌的二硫化钼催化剂，利用X–射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、物理化学吸附仪和X–射线光电子能谱仪等表征分析催化剂的颗粒尺寸、微观形貌、比表面积和元素价态等。 (2) Worm-Like二硫化钼催化剂HDO性能研究。以生物质油中典型酚类含氧化合物对甲基苯酚的HDO反应为探针，在迥转式快开反应釜中研究所制备催化剂的催化活性，利用气质联用色谱仪（GC–MS）和气相色谱仪（GC）鉴定产物和分析产物组成，计算相应转化率、产物选择性，脱氧率以及直接脱氧选择性，并研究不同制备条件对催化剂催化反应物脱氧率、直接脱氧产物选择性等的影响规律。 (3) 根据Worm-Like二硫化钼催化剂表征分析结果，对比分析酚类化合物在不同结构、不同形貌催化剂上的HDO情况，揭示硫化物催化剂结构形貌与催化活性之间的内在关系，构建酚类化合物的HDO反应网络，求解相关动力学参数，建立反应动力学模型。 - 国、内外研究现状和发展动态 由于酚类化合物中的氧与苯环直接相连，酚羟基中C–O键断裂所需的活化能比其它含氧化合物中的高，导致其脱氧难度最大，且酚是生物质的主要单体，热裂解后的液态油品中酚类化合物占很大比例（高达70%）[1]。目前的研究认为，酚类化合物的HDO反应路径主要有两种：一种是直接脱氧生成芳烃化合物的DDO路径，另外一种是先加氢生成环烷醇，再脱氧生成环烷烃的HYD路径[2]。在加氢脱氧过程中，反应路径主要取决于所选用的催化剂，路径的差异决定了酚类化合物HDO的产物分布。 目前，生物油HDO催化剂的研究集中在以下几类催化剂： （1）贵金属催化剂。贵金属催化剂因具有较好的催化活性被广泛应用于加氢精制等领域中[3]，一些学者也将其应用到生物油中酚类化合物的HDO反应中，如Rh/ZrO2和Rh–Pt/ZrO2催化邻甲氧基苯酚的转化率可以达到100%，产物中的H/C原子比达到了汽油和柴油中的H/C原子比。只有当温度增加到300℃时才发生脱氧反应，在Rh/ZrO2和Rh–Pd/ZrO2的催化下，产物中O/C原子比可以达到汽油和柴油的标准[4]；在Pt–Sn催化剂的催化作用下，邻甲氧基苯酚加氢脱氧主要产物为苯酚、邻甲基苯酚、甲苯和苯，因形成了Pt–Sn合金，双金属催化剂的催化活性比单一金属催化剂的高，原料的转化率可高达100%，当在载体铬镍铁合金表面原位长出碳纳米管，载体的比表面积增大10倍，负载的活性相组分增加，催化的活性提高，产物中苯的选择性较高[5]；在Pd/C和无机酸催化酚类化合物的HDO反应中，温度250℃和氢压5.0 MPa下，邻甲氧基苯酚类化合物如4–丙基邻甲氧基苯酚、4烯丙基邻甲氧基苯酚和4–丙酮基邻甲氧基苯酚可以转化成烷烃化合物和甲醇[6]，当无机酸为Naﬁon/SiO2酸时，环烷烃的选择性高达98%[7]。 （2）硫化物催化剂。硫化物是催化生物油中酚类化合物HDO反应的典型催化剂之一，其主活性组分是ⅥB族金属Mo或W，添加Ⅶ族金属Ni或Co可增加硫化物催化剂表面上的活性中心[8, 9]。在酚类化合物的HDO反应中，助剂Ni促进氢化–氢解反应路径，助剂Co对氢化–氢解和直接脱氧反应路径都有促进作用，当加入适量的助剂时，催化剂的活性最高[9]。载体对硫化负载型催化剂的催化活性也有很大的影响，如在邻甲氧基苯酚的HDO反应中，MoS2/TiO2催化原料的转化速率是MoS2/γ–Al2O3的两倍，MoS2/ZrO2催化原料的脱氧率最高，反应后产物中含有大量的苯，而CoMoS/TiO2和CoMoS/γ–Al2O3催化邻甲氧基苯酚HDO反应生成等量的苯和环己烯，CoMoS/ZrO2具有最高的氢解活性[10, 11]。在HDO反应过程中，硫化物催化剂边缘S原子逐渐被反应体系中O原子取代，从而降低催化剂的催化活性，加入助剂Co可减慢S–O交换，提高催化剂的HDO活性和使用寿命[12]。 （3）非晶态硼化物催化剂。本课题组根据非晶态催化剂的独特结构表现出来的优良催化活性，设计和制备出具有强加氢活性、强B酸酸性的非晶态Ni–W–B催化剂，通过添加助剂Ce 还可增强催化剂的加氢和脱氧活性[13]。在此基础上，加入氨水或缓冲溶液至催化剂的制备过程中，使镍离子形成络合物，可调节催化剂表面的加氢和脱氧活性中心的比例[14, 15]。由于HDO生成的水影响非晶态催化剂的结构，导致催化剂活性降低，我们进一步提出制备疏水型催化剂，阻止水与催化剂表面的接触，以具有较强疏水性的石墨烯为载体，通过一锅法制备出Ni(Co)–B–P–O/还原石墨烯负载型催化剂，在催化对甲基苯酚的HDO反应中，催化剂的活性和稳定都得到提高[16]。该类催化剂的强加氢活性使AR–OH 先转变成为R–OH，从而降低了反应温度，在225℃下催化酚类化合物的脱氧率可达到95%以上，但加氢产物的选择性大于90%，使脱氧后产物的辛烷值下降，且氢气消耗量较大。 （4）其它催化剂。主要包括普通金属、碳化物和金属氧化物等。金属Ni负载型催化剂具有较好的活性，在固体酸的协同作用下，邻甲氧基苯酚可转化为环己烷，500℃下原料的转化率为100%，环己烷的选择性为96.8%[17]；Ni催化剂中加入Fe可以提高直接脱氧活性，在催化间甲基苯酚的HDO反应中，甲苯的选择性由14.2%增加至52.6%[18]；Ni颗粒的大小也影响催化剂活性和选择性，大颗粒的加氢活性强，减少颗颗粒尺寸，苯酚转化率下降，环己烷产率增加[19]。碳化物催化剂也被用于HDO反应中，如在320℃以上Mo2C/ZrO2可催化苯酚转化为苯，但反应一段时间后或有水存在的情况下，催化剂的活性明显下降，主要是因为热稳定性较差，Mo2C转化为MoO2[20]；而在340℃下MoC1-x/AC催化邻甲氧基苯酚的脱甲氧基反应中，苯酚的选择性达到85%，甲氧基的脱除主要是经过先脱甲基然后再脱羟基[21]。Ni2P对苯酚的HDO反应也有较高的催化活性，在其中加入贵金属如Pd后可促进催化剂活性中心的增多和电子转移，从而提高催化剂的HDO活性[22]。一些过渡金属氧化物中有一些氧缺位，可吸附含氧化合物，若还能将氢气解离，为反应提供自由氢，则该氧化物就可用于HDO反应中，如C. Sievers 等[23]研究了邻甲氧基苯酚在CeO2–ZrO2上的HDO反应，原料转化率较低，苯酚和苯二酚为主要产物，但催化剂稳定性较好。 图1 MoS2的活性位点和毛虫状MoS2的SEM与TEM图 以上催化剂中，贵金属、非晶态硼化物和Ni基催化剂的加氢活性较强，在催化酚类化合物完全脱氧时，产物中环烷烃的选择性很高，氢气：原料的摩尔比达到4:1，氢气消耗量较大，产品辛烷值下降，且催化剂还存在成本高、易失活等不足。其他金属如Fe催化剂和碳化物具有很好的直接脱氧活性，通过加入加氢活性较强的助剂可增强其催化活性，但总的HDO活性低，在250℃以下，原料的脱氧率都较低，升高反应温度可提高脱氧率，而高温下反应，能源消耗大，降低工艺的经济性，而且由于HDO反应生成水会氧化金属Fe或使碳化物转变成氧化物，致使催化剂活性逐渐降低。二硫化钼催化剂具有成本低、原料易得、催化活性高、产物选择性好的特点，是一种良好的加氢脱氧催化剂。目前被广泛认可二硫化钼催化机理为Rim-Edge模型[24]，据此模型，二硫化钼催化HDO反应的活性位点位于堆垛层的边缘上，其中，直接脱氧反应发生于Rim位和Edge位，加氢反应只发生于Rim位，而暴露比例较大的basal面并不具有催化HDO反应活性位点，如图1示。因此，本项目针对提高二硫化钼催化酚类化合物HDO反应速率，拟制备毛虫状MoS2加氢脱氧催化剂，该催化剂具有较高的Rim-Edge位暴露比例，提高催化剂催化反应速率。同时，由于具有较高的堆垛层数，Edge/(Rim+Edge)增加，能够促进反应沿DDO路径进行，从而减少HDO反应过程中的氢气消耗，实现优质脱氧。 附参考文献： [1] Q. Bu, H.W. Lei, S.J. Ren, L. Wang, Q. Zhang, J.M. Tang, R. Ruan, Production of phenols and biofuels by catalytic microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass, Bioresource Technology 108(2) (2012) 274. [2] H.W. Lee, R.J. Bo, H. Kim, D.H. Kim, J.K. Jeon, S.H. Park, H.K. Chang, T.W. Kim, Y.K. Park, Catalytic hydrodeoxygenation of 2-methoxy phenol and dibenzofuran over Pt/mesoporous zeolites, Energy 81 (2014) 33-40. [3] T. Yamaguchi, Y. Kanai, H. Yokozuka, Hydrogenation catalyst for aromatic hydrocarbons contained in hydrocarbon oils, US, 2003. [4] C. Sepúlveda, R. García, P. Reyes, I.T. Ghampson, J.L.G. Fierro, D. Laurenti, M. Vrinat, N. Escalona, Hydrodeoxygenation of guaiacol over ReS 2 /activated carbon catalysts. Support and Re loading effect, Applied Catalysis A General 475(2) (2014) 427-437. [5] M.Á. Gonzálezborja, D.E. Resasco, Anisole and Guaiacol Hydrodeoxygenation over Monolithic Pt–Sn Catalysts, Energy & Fuels 25(9) (2011) 4155-4162. [6] C. Zhao, Y. Kou, A.A. Lemonidou, X. Li, J.A. Lercher, Highly Selective Catalytic Conversion of Phenolic Bio-Oil to Alkanes, Angewandte Chemie 121(22) (2009) 3987-3990. [7] Z. C, K. Y, L. AA, L. X, L. JA, Hydrodeoxygenation of bio-derived phenols to hydrocarbons using RANEY Ni and Nafion/SiO2 catalysts, Chemical communications (Cambridge, England) 46(3) (2010) 412-4. [8] W. Wang, K. Zhang, L. Li, K. Wu, P. Liu, Y. Yang, Synthesis of Highly Active Co–Mo–S Unsupported Catalysts by a One-Step Hydrothermal Method for p-Cresol Hydrodeoxygenation, Industrial & Engineering Chemistry Research 53(49) (2016) 19001-19009. [9] B. Yoosuk, D. Tumnantong, P. Prasassarakich, Amorphous unsupported Ni–Mo sulfide prepared by one step hydrothermal method for phenol hydrodeoxygenation, Fuel 91(1) (2012) 246-252. [10] A. Popov, E. Kondratieva, L. Mariey, J.M. Goupil, J.E. Fallah, J.P. Gilson, A. Travert, F. Maugé, Bio-oil hydrodeoxygenation: Adsorption of phenolic compounds on sulfided (Co)Mo catalysts, Journal of Catalysis 297(1) (2013) 176-186. [11] V.N. Bui, D. Laurenti, P. Afanasiev, C. Geantet, Hydrodeoxygenation of guaiacol with CoMo catalysts. Part I: Promoting effect of cobalt on HDO selectivity and activity, Applied Catalysis B Environmental 101(3-4) (2011) 239-245. [12] M. Badawi, J.F. Paul, S. Cristol, E. Payen, Y. Romero, F. Richard, S. Brunet, D. Lambert, X. Portier, A. Popov, Effect of water on the stability of Mo and CoMo hydrodeoxygenation catalysts: A combined experimental and DFT study, Journal of Catalysis 282(1) (2011) 155-164. [13] W. Wang, Z. Qiao, K. Zhang, P. Liu, Y. Yang, K. Wu, Highly selective catalytic hydrodeoxygenation of Caromatic–OH in bio-oil to cycloalkanes on a Ce–Ni–W–B amorphous catalyst, RSC Advances 4(70) (2014) 37288-37295. [14] W. Wang, P. Liu, K. Wu, K. Zhang, L. Li, Z. Qiao, Y. Yang, Synthesis of Ni–P–B amorphous nanoparticles with uniform size as a potential hydrodeoxygenation catalyst, New Journal of Chemistry 39(2) (2015) 813-816. [15] W. Wang, S. Yang, Z. Qiao, P. Liu, K. Wu, Y. Yang, Preparation of Ni–W–P–B amorphous catalyst for the hydrodeoxygenation of p -cresol, Catalysis Communications 60(4) (2015) 50-54. [16] W. Wang, P. Liu, K. Wu, S. Tan, W. Li, Y. Yang, Preparation of hydrophobic reduced graphene oxide supported Ni-B-P-O and Co-B-P-O catalysts and their high hydrodeoxygenation activities, Green Chemistry 18(4) (2016) 984-988. [17] X. Zhang, Q. Zhang, L. Chen, Y. Xu, T. Wang, L. Ma, Effect of calcination temperature of Ni/SiO 2 -ZrO 2 catalyst on its hydrodeoxygenation of guaiacol, Chinese Journal of Catalysis 35(3) (2014) 302-309. [18] L. Nie, P.M.d. Souza, F.B. Noronha, W. An, T. Sooknoi, D.E. Resasco, Selective conversion of m-cresol to toluene over bimetallic Ni–Fe catalysts, Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical 388-389 (2014) 47-55. [19] P.M. Mortensen, J.D. Grunwaldt, P.A. Jensen, A.D. Jensen, Influence on nickel particle size on the hydrodeoxygenation of phenol over Ni/SiO 2, Catalysis Today 259 (2016) 277-284. [20] P.M. Mortensen, H.W.P.D. Carvalho, J.D. Grunwaldt, P.A. Jensen, A.D. Jensen, Activity and stability of Mo 2 C/ZrO 2 as catalyst for hydrodeoxygenation of mixtures of phenol and 1-octanol, Journal of Catalysis 328(4) (2015) 208-215. [21] M. R, C. K, Y. L, M. X, L. Y, Selective catalytic conversion of guaiacol to phenols over a molybdenum carbide catalyst, Chemical communications (Cambridge, England) 51(51) (2015) 10299. [22] Y. Li, X. Yang, L. Zhu, H. Zhang, B. Chen, Hydrodeoxygenation of phenol as a bio-oil model compound on intimate contact noble metal-Ni2P/SiO2 catalyst, Rsc Advances 5(98) (2015) 80388-80396. [23] S. SM, L. OD, K. M, R. AK, D.A. AD, Y. MM, S. C, Hydrodeoxygenation of Guaiacol over Ceria-Zirconia Catalysts, ChemSusChem 8(12) (2015) 2073. [24] M. Daage, R.R. Chianelli, Structure-Function Relations in Molybdenum Sulfide Catalysts: The "Rim-Edge" Model, Journal of Catalysis 149(2) (1994) 414-427. - 创新点与项目特色 (1) 通过引入模版剂调控水热过程中二硫化钼的晶体生长规律，制备出具有高暴露Rim-Edge活性位点的Worm-Like二硫化钼催化剂，显著提高催化剂的HDO活性。 (2) 所制备的催化剂堆垛层数明显增加，活性位中Edge边缘占比增加，促进反应按直接脱氧的路径进行，从而调整产物分布，减少氢气消耗量。 - 技术路线、拟解决的问题及预期成果 技术路线 图2 项目的技术路线 预期成果 本项目完成后，可望获得以下成果： (1) 获得高暴露Rim-Edge活性位点的Worm-Like二硫化钼催化剂，催化含氧化合物HDO转化率达到90%以上，且产物芳烃选择性达到90%以上； (2)所得成果在国内外重要专业学术刊物发表研究论文1~2篇； (3)能有效调动学生对本专业的兴趣，激发学生自主学习的动力并有效提高学生的动手能力。 - 项目研究进度安排 本研究项目计划用2年时间完成，具体进展安排如下： 2019年05月——2020年05月（第一年度） (1) 补充调研和查新文献，完成催化剂设计和制备、催化HDO反应的基础理论研究； (2) 制备得到Worm-Like二硫化钼催化剂及表征测试分析。 2020年06月——2021年05月（第二年度） (1) 测试所制的催化剂的HDO活性； (2) 整理数据，撰写和发表研究论文，项目结题验收。 - 已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 项目负责人于2018年初进入课题组进行生物油加氢脱氧催化剂的合成研究工作，在硫化物加氢脱氧催化剂研究方面积累了丰富的催化剂的制备策略知识和实验操作技能。其与课题组研究生合作开展了Fe助剂对MoS2加氢脱氧活性影响研究工作，阶段性成果已经在国际SCI期刊发表研究论文1篇 (Preparation of Fe promoted MoS2 catalysts for the hydrodeoxygenation of p-cresol as a model compound of lignin-derived bio-oil, Biomass and Bioenergy, 2019, 125: 34–40)；针对水在催化反应中会导致硫化物催化剂失活而提出和制备的疏水性Ni-Mo-S催化剂，在抗失活方面具有一定优越性，合作撰写的文章正在投稿中。 - 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 本课题指导教师多年来一直致力于能源化工领域的技术研究工作，所在平台各种常规实验仪器、装置齐备，分析测试手段先进、便利。目前，；平台拥有与本项目研究相关的D/max2550 18KW转靶X射线衍射仪、BET–3000物理吸附测定仪、Micromeritics ASAP 2020化学吸附仪、DT–40差热分析仪、AAS-ZA3000型原子吸收光谱仪、CHI660e电化学工作站、Nicolet 6700原位漫反射红外光谱仪等多种大型先进分析测试仪器与装置可供本课题研究利用。此外，本课题组还拥有完备的微波反应仪、水热反应釜，拥有微型计算机工作站及相关的模拟计算软件CFD、DFT、Matlab/PRO–II等，实验用房较充裕，这些齐备的实验条件将为本项目的顺利进行提供坚实的基础保障。

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 | 试剂和表征测试 | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 |  |  |  |  |
| （1）计算、分析、测试费 | 2000 | 催化剂表征测试 | 600 | 1400 |
| （2）能源动力费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （3）会议、差旅费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （4）文献检索费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （5）论文出版费 | 1000 | 论文发表版面费 | 300 | 700 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. 实验装置试制费 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. 材料费 | 7000 | 购买试剂药品 | 2100 | 4900 |
| 学校批准经费 | 10000 |  | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

史茜茜等同学在充分调研文献的基础上，申请题为“高暴露Rim-Edge位MoS2的制备及其催化生物油中酚类化合物加氢脱氧性能研究”的项目，拟优化催化剂结构形貌，提高催化剂有效活性位，从而提升酚类化合物在加氢脱氧过程中的脱氧速率和芳烃选择性，具有很好的创新性，项目研究目标明确，内容具体，实验方案是结合已具有的实验研究条件和前期研究基础提出的，切合实际且可行，项目研究计划安排合理，能顺利完成研究内容，达到预期研究目标。 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日