附件4：

第十届大学生研究性学习和创新性实验计划项目申  报  表

| 项目名称 | DBFC燃料电池Au基阳极催化剂的制备及其电化学特性研究 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目√ 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类□ |
| 项目级别 | 省部级√ ，如省部级淘汰是否申请转校级√ 校级□ |
| 项目主持人 | 蒋颖 |
| 学生所在学院 | 化学学院 |
| 指导老师 | 易兰花 |
| 填表日期 | 2018/3/9 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

| 项目名称：DBFC燃料电池Au基阳极催化剂的制备及其电化学特性研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 蒋颖 | 201705600416 |  | 应用化学 |  | 女 | 2017 |  |
| 罗朝伟 | 201705600407 |  | 应用化学 |  | 男 | 2017 |  |
| 李燕 | 201705600429 |  | 应用化学 |  | 女 | 2017 |  |
| 蔡雨娟 | 201705600414 |  | 应用化学 |  | 女 | 2017 |  |
| 指导教师 | 易兰花 | 职称 |  | 副高 | 项目所属一级学科 |  | 化学 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 氮掺杂graphene/g-C3N4中空纳米纤维的构筑及其太阳光驱动全分解水性能研究，湖南省自然科学基金面上项目 (编号：2016JJ2128)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 - 研究和实验的目的： （1）对催化剂的组成、结构和制备条件进行优化研究，制备电催化活性高的担载型Au基纳米复合催化剂，构建催化剂材料的制备技术； （2）将所制备的催化剂材料作为DBFC阳极催化剂进行电化学特性和电池性能研究，分析催化剂的组成、结构、形貌和电化学性能之间的内在联系，据此定量、系统、可靠地分析材料宏观性能与材料微结构之间的依赖关系； （3）研究BH4-在所制备的催化剂材料表面电催化氧化反应的动力学特性，探讨该电催化氧化反应的反应机理。 - 研究内容： (1) 采用浸渍还原法制备Au基纳米复合催化剂 以NaBH4为还原剂用浸渍还原法在室温下水相溶液中以HAuCl4和过渡态金属盐为前驱体，Vulcan XC-72R炭黑为载体，聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 为稳定剂制备Au/C纳米催化剂和碳载Au基纳米复合催化剂。PVP的作用是防止纳米粒子团聚，其在反应体系溶液中的浓度可以用来控制催化剂纳米粒子的粒径大小。通过对制备过程中的掺杂元素种类、掺杂比、原料配比、稳定剂PVP的浓度，反应体系pH值、搅拌时间、反应温度等实验条件的优化设计及反应机理的研究，探讨浸渍还原法制备Au基纳米复合催化剂的过程特征，如前驱体的还原、纳米颗粒生长机理，进而形成Au基纳米复合催化剂结构和形貌的精确可控技术，构建纳米催化剂材料的制备技术体系。 (2) 纳米催化剂材料的物理与电化学性能表征 用XRD测定在不同条件下合成的各种催化剂材料的物相组成；用XPS分析催化剂材料的表面组成；用SEM、TEM观察和分析不同合成条件相应催化剂材料的形貌、微观结构、纳米粒子的粒径大小和分散情况；通过EDS法测定催化剂材料的成分组成。采用线性电位扫描、循环伏安、计时电流、计时电位、交流阻抗等电化学测试技术研究催化剂材料对BH4-电氧化反应的催化性能，确定催化剂材料的制备条件与催化剂的组成、结构、纳米粒子尺寸及电催化活性、催化剂稳定性之间的内在关系，探讨Au基纳米复合催化剂对BH4-氧化反应的电催化机理。 (3) 以Au基纳米复合催化剂为阳极催化剂组装DBFC，测试各项电池性能 将所制备的Au基纳米复合催化剂作阳极催化剂组装DBFC，用燃料电池测试系统进行DBFC的单池电池性能测试。研究DBFC的大电流放电性能和高低温电池性能以及电池的稳定性和电池寿命等各项电池性能。通过测试DBFC的极化曲线和功率密度曲线，通过开路电压 (OCV)、最大功率密度 (Pm)、最大功率密度所对应的电池电压 (EP,m)和电流密度 (jp,m) 等电池参数来综合评价Au基纳米复合阳极催化剂的性能。并将不同阳极催化剂的DBFC电池性能结果与电化学性能结果对照，进一步研究催化剂的组成，催化剂的制备条件，催化活性与DBFC电池性能之间的内在联系，最终确定性能最佳的Au基纳米复合催化剂阳极催化剂的掺杂种类，掺杂比和制备条件，为高性能的DBFC阳极催化剂的制备提供理论指导与技术支持。 (4) 研究催化剂装载量对DBFC性能的影响 催化剂装载量是影响DBFC性能的因素之一。为提高电池的性能，通常会采用提高催化剂载量的方法。但是催化剂载量太高会导致催化层厚度太大，反而会影响物料传输，从而使电池性能下降。Chen等 [Fuel Cells,2006,6,367-75] 将Au催化剂阳极极片载量从1 mg cm-2增加到2 mg cm-2时，DBFC功率密度增加18%，而增加到5 mg cm-2时，DBFC功率密度仅增加26%。因此，通过DBFC的电池性能测试研究Au基纳米复合催化剂的阳极载量对DBFC电池性能的影响，从技术经济、催化剂效能等多方面确定阳极催化剂的最佳用量。 - 要解决的主要问题： (1) 担载型Au基纳米复合催化剂制备技术的精确调控； (2) 担载型Au基纳米复合催化剂的组成、形貌、结构与其催化性能之间的内在联系及原因； (3) 担载型Au基纳米复合催化剂对BH4-电催化氧化反应的催化机理的研究； (4) 担载型Au基纳米复合催化剂的电化学特性与其作阳极催化剂的DBFC的电池性能之间的相互关联机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 燃料电池作为一种清洁无污染、能量转化率高的供电装置而倍受关注。在各种燃料电池中，质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 的各项相关技术已经基本成熟，并在一些发达国家和地区实现了商业化。然而，PEMFC存在的氢气储存、氢气运输的困难和运行安全等问题使其在商品化的道路上受到很大的阻碍。用有机小分子液体燃料如甲醚、甲醇、乙醇代替氢气，是解决这一问题的途径之一。液体燃料中的甲醇因具备容易运输和理论能量密度高等优点，在过去的几十年中直接甲醇燃料电池 (DMFC) 发展迅速。但是，甲醇氧化动力学性能差，再加上甲醇易挥发、有毒以及DMFC运行过程中甲醇易渗透，催化剂CO中毒等缺点限制了DMFC发展。相比于DMFC，DBFC因不存在或大幅度减轻了DMFC运行中存在的缺点而成为研究的热点。DBFC是以硼氢化物 (溶于碱溶液中) 为燃料的燃料电池，硼氢化物是含氢量很高的储氢材料 (NaBH4的氢含量为10.6 wt.%)。作为一种稳定、无毒的固体物质，NaBH4更易运输和存储，且NaBH4不含碳元素故DBFC不存在催化剂CO中毒现象，同时NaBH4氧化反应动力学快，明显优于甲醇。理论上NaBH4的氧化反应为8电子反应，因而具有很高的比容量 (5.7 Ah/g) 和比能量 (9.3 kWh/kg)，故DBFC在电动汽车领域有很好的应用前景[1]。 DBFC是在上世纪六十年代提出[2]，九十年代后期关于DBFC的研究受到了世界各国的广泛关注[3-4]。1999年，Amendola[5]等用电沉积法将Au-Pt合金电镀到碳布上作阳极，用气体扩散电极作阴极，并使用离子交换膜组装成直接硼氢化物燃料电池。研究结果表明，BH4-的平均电子利用数n = 6.9，室温下电池最大功率密度为20 mW cm−2；在70°C，电压0.4 V时的电流密度为157.8 mA cm−2，最大功率密度则超过60 mW cm−2。该研究也成为了DBFC的新起点。此后，美国，日本，韩国，德国，加拿大，英国，法国及我国的大连化物所、浙江大学、武汉大学、重庆大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学以及我们课题组对DBFC催化剂的制备、DBFC的电池性能测试、提高BH4-阳极氧化反应的反应电子数、解决BH4-水解等问题方面进行了大量研究，取得了令人瞩目的成果。 理论上BH4-的电化学氧化反应是8电子反应，但在实际反应中，BH4-的电氧化过程常常伴随有BH4-的水解反应，因此DBFC在实际放电过程中的电子利用数小于理论值8。表1列出了BH4-在DBFC常用阳极催化剂上的电化学氧化反应电子利用数(n)。从表1可以看出，除了Au阳极催化剂，BH4-在大多数阳极催化剂上不能实现8电子氧化，所以DBFC用Au催化剂作阳极催化剂的催化效率高，且可以避免因BH4-水解产生的氢气所带来的电池安全性问题，故Au催化剂是DBFC阳极催化剂的理想选择。 表1 BH4-在不同阳极催化剂上的电子利用数(n) Anode catalysts; n. Au; 8[5-10]. Pt; 4[7,11]. Pd; 4[12]. Ag; 7.5[10]. Ni; 4[13,14]. AB5型储氢合金; 4[15,16]. Bard等研究了碱性溶液中BH4-在Au电极上的氧化行为，发现BH4-在Au电极上的氧化反应的电子转移数n=7.9，接近于BH4-氧化反应的理论电子转移数的8[6]，Cheng等研究了BH4-在Au旋转圆盘电极上的氧化反应动力学参数，结果也发现BH4-在Au电极上为8电子氧化，反应活化能为27.0 kJ mol-1[8]，Santos等用Au微电极也得到类似的结果[9]。Nejat Veziroğlu等用循环伏安法，方波伏安法，计时电流等电化学方法比较了在1 mM NaBH4 + 0.5 M NaOH溶液中BH4-在Au，Pt，Pd和Ni电化学氧化行为，结果发现Au的催化效率最高，Pt和Pd的催化效率比Au低，而Ni则没有明显的催化效率[17]。Gyenge等研究了BH4-在Au和Pt电极上的电催化氧化行为，得到BH4-在Au电极上的氧化反应的电子转移数n = 8，在Pt电极上的反应电子转移数n = 4 [7]。后来，他们又研究了Au/C，Au1Pd1/C，Au1Pt1/C对BH4-的电化学催化特性，并将其作为阳极催化剂组装DBFC进行电池性能测试研究，结果发现，掺入Pd和Pt提高了Au催化剂对BH4-的氧化反应 (BOR) 的催化活性，其中Au1Pt1/C的催化活性最大。当阳极催化剂的载量为5 mg cm-2，阳极电解液为2 M NaBH4 + 2 M NaOH时，Au1Pt1/C作阳极催化剂的DBFC在333 K温度下在电流密度在100 mA cm-2 时，电池电压为0.47 V，即此时的功率密度为470 mW cm-2[18]。Ponce-de-León等在0.02 M BH4- + 3 M NaOH溶液中研究了Au/C，钛纳米管载Au(Au/NT)，Au箔三种催化剂对BH4-氧化的催化活性，实验结果发现Au/NT中Au纳米粒子负载量为Au/C的五分之一时得到的BH4-氧化峰的峰电流密度为Au/C的33%，Au箔的55%，由此推测如果Au负载量一样，Au/NT的催化活性应该高于Au/C[19]。后来，Ponce-de-León等用Au/C做阳极，Pt/C作阴极，Nafion117膜作电解质膜组装成DBHFC，其阳极电解液为25 wt.% NaBH4 + 6 M NaOH溶液1L，阴极电解液为1 M H2O2 + 1 M HCl + 3 M NaCl溶液1L。并分别将2个，4个同样的DBHFC组合成电堆进行放电测试。结果表明，60°C时，组成为单个，2个，4个DBHFC的电堆的最大功率分别为9.6 W，12.7 W，14.8 W[20]。在后续工作中，他们又用Au/C作阳极，碳纤维负载Pt-Ir合金(Pt-Ir/C)作阴极催化剂，组装成DBHFC。25°C时得到电池开路电压为1.85 V，在电流密度为66 mA cm-2时，电池最大功率密度为71 mW cm-2，而将阴极催化剂用普通Pt/C催化剂代替Pt-Ir/C，同等运行条件下得到的电池最大功率密度仅为25 mW cm-2[21]。Nagle等[22]将Au0.18Ag0.82合金中Ag腐蚀溶出，得到薄片状和线状有序排列的多孔纳米Au(NPG)电极。在线状Au(NPG)电极上的BH4-氧化峰比在纳米Au催化剂电极上具有较负的峰电位和较大的峰电流密度，说明其催化活性更好。Au(NPG)因具备与电解液充分接触且无需载体的优势将有可能代替纳米Au催化剂应用于DBFC。Dong等[23]采用将Au-Zn合金中的Zn腐蚀溶出的方法制备出多孔、超薄的Au薄膜催化剂，发现其对BH4-氧化的催化活性比Au平板电极高得多，更适合用作DBFC阳极催化剂。我们课题组在Au阳极催化剂用于DBFC的研究方面做了大量的工作，采用反胶束法制备了Au/C催化剂，采用牺牲Co纳米粒子模板法制备了Au空心纳米球，并将其均匀负载在炭黑上制备得到碳载Au空心纳米球催化剂 (HN-Au/C)。并研究了Au/C和HN-Au/C对BH4-氧化的电催化性能，发现两者均有良好的催化活性，但HN-Au/C具有更高的催化活性。20°C时以Au/C和HN-Au/C作阳极催化剂的DBFC的最大功率密度分别为20.0 mW cm-2和25.8 mW cm-2[24]。 但是，Au在对BH4-水解的催化活性低的同时，对BH4-的氧化反应的催化活性也相对较低[25,26]，这也影响到DBFC的整体性能。如果能通过物理和化学手段使Au催化剂具有高的催化活性，Au催化剂将成为DBFC非常理想的阳极催化剂。因此，有必要对Au催化剂进行修饰改性以提高其催化活性。在Au催化剂中掺入3d过渡态金属(如Co，Ni，Cu，Fe，Zn等)，制备Au基二元或三元纳米复合催化剂，利用金属间的协同作用，将使Au催化剂的催化活性增大，同时还可以降低催化剂的成本。同时，催化剂纳米粒子的粒径大小，分散程度也对催化剂的催化活性有较大影响。研究表明粒径在3 nm左右的纳米粒子催化剂催化性能较好，且纳米粒子分散越均匀催化剂催化性能越好。Kim等[11]比较了未负载Pt粉末催化剂与炭黑载Pt催化剂 (Pt/C) 作阳极的DBFC的电池性能，发现DBFC用1.5 mg cm-2的Pt/C催化剂作阳极与6 mg cm-2的Pt粉末催化剂作阳极的电池性能相当，且库伦效率分别为62.3%和68.1%，说明具有高分散性的Pt/C催化剂比Pt粉末催化剂成本更低，催化活性更高且具有更好的催化效率。Chatenet等[10]用循环伏安法比较了块状金属催化剂和炭黑载金属纳米粒子催化剂的催化活性，发现BH4-在纳米粒子催化剂上氧化峰的峰电位比在块状催化剂上的峰电位要负0.1 V左右，说明纳米粒子催化剂表现出更好的催化动力学性能。因此，研究Au基纳米复合催化剂的制备方法及其电化学特性对DBFC的发展具有重要意义。 参考文献： [1] H. Qin, L. Lin, W. Chu, W. Jiang, Y. He, Q. Shi, Y. Deng, Z. Ji, J. Liu, S. Tao. Introducing catalyst in alkaline membrane for improved performance direct borohydride fuel cells. J. Power Sources, 2018, 374, 113–120. [2] M. E. Indig, R. N. Snyder. Sodium borohydride, an interesting anodic fuel. J. Electrochem. Soc., 1962, 109, 1104-6. [3] J. Ma, N. A. Choudhury, S. Yogeshwar. A comprehensive review of direct borohydride fuel cells. Renew. Sust. Energy Rev., 2010, 14, 183-99. [4] B. H. Liu, Z. P. Li. Current status and progress of direct borohydride fuel cell technology development. J. Power Sources, 2009, 187, 291-7. [5] S. C. Amendola, P. Onnerud, M. T. Kelly, P. J. Petillo, S. L. Sharp-Goldman, M. Binder. A novel high power density borohydride-air cell. J. Power Sources, 1999, 84, 130-3. [6] M. V. Mirkin, H. Yang, A. J. Bard. Borohydride oxidation at a gold electrode. J. Electrochem. Soc., 1992, 139, 2212-7. [7] E. Gyenge. Electroxidiation of borohydride on platinum and gold electrodes: implications for direct borohydride fuel cells. Electrochim. Acta, 2004, 49, 965-78. [8] H. Cheng, K. Scott. Determination of kinetic parameters for borohydride oxidation on a rotating Au disk electrode. Electrochim. Acta, 2006, 51, 3429-33. [9] D. M. F. Santos, C. A. C. Sequeira. Cyclic voltammetry investigation of borohydride oxidation at a gold electrode. Electrochim. Acta, 2010, 55, 6775-81. [10] M. Chatenet, F. Micoud, I. Roche, E. Chainet. Kinetics of sodium borohydride direct oxidation and oxygen reduction in sodium hydroxide electrolyte: Part I. BH4− electro-oxidation on Au and Ag catalysts. Electrochim. Acta, 2006, 51, 5459-67. [11] J. H. Kim, H. S. Kim, Y. M. Kang, M. S. Song, S. Rajendran, S. C. Han. Carbon-supported and unsupported Pt anodes for direct borohydride liquid fuel cells. J. Electrochem. Soc., 2004, 151, A1039-43. [12] J. Q. Yang, B. H. Liu, S. Wu. Carbon-supported Pd catalysts: Influences of nanostructure on their catalytic performances for borohydride electrochemical oxidation. J. Power Sources, 2009, 194, 824-9. [13] B. H. Liu, Z. P. Li, S. Suda. Electrocatalysts for the anodic oxidation of borohydrides. Electrochim. Acta, 2004, 49, 3097-105. [14] B. H. Liu, Z. P. Li, S. Suda. Anodic oxidation of alkali borohydrides catalyzed by nickel. J. Electrochem. Soc., 2003, 150, A398-402. [15] B. H. Liu, S. Suda. Hydrogen storage alloys as the anode materials of the direct borohydride fuel cell. J. Alloys Compd., 2008, 454, 280-5. [16] L. Wang, C. Ma, Y. Sun, S. Suda. AB5-type hydrogen storage alloy used as anodic materials in borohydride fuel cell. J. Alloys Compd., 2005, 391, 318-22. [17] H. Hüseyin Çelikkan, Mükerrem Şahin, M. Levent Aksu, Nejat Veziroğlu. The investigation of the electrooxidation of sodium borohydride on various metal electrodes in aqueous basic solutions. Int. J. Hydrogen Energy, 2007, 32, 588-93. [18] M. H. Atwan, C. L. B. Macdonald, D. O. Northwood, E. L. Gyenge. Colloidal Au and Au-alloy catalysts for direct borohydride fuel cells: Electrocatalysis and fuel cell performance. J. Power Sources, 2006, 158, 36-44. [19] C. Ponce-de-León, D. V. Bavykin, F. C. Walsh. The oxidation of borohydride ion at titanate nanotube supported gold electrodes. Electrochem. Commun., 2006, 8, 1655-60. [20] C. Ponce-de-León, F. C. Walsh, A. Rose, J. B. Lakeman, D. J. Browning, R. W. Reeve. A direct borohydride-acid peroxide fuel cell. J. Power Sources, 2007, 164, 441-8. [21] C. Ponce-de-León, F. C. Walsh, C. J. Patrissi, M. G. Medeiros, R. R. Bessette, R. W. Reeve. A direct borohydride-peroxide fuel cell using Pd/Ir alloy coated microfibrous carbon cathode. Electrochem. Commun., 2008, 10, 1610-13. [22] L. C. Nagle, J. F. Rohan. Nanoporous gold anode catalyst for direct borohydride fuel cell. Int. J. Hydrogen Energy, 2011, 36, 10319-26. [23] H. Dong, X. D. Cao. Nanoporous gold thin film: fabrication, structure evolution, and electrocatalytic activity. J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 603-9. [24] J. Wei, X. Wang, Y. Wang, J. Guo, P. He, S. Yang, N. Li, F. Pei, Y. Wang. Carbon-supported Au hollow nanospheres as anode catalysts for direct borohydride-hydrogen peroxide fuel cells. Energy Fuels, 2009, 23, 4037-41. [25] M. Chatenet, F. H. B. Lima, E. A. Ticianelli. Gold is not a faradaic-efficient borohydride oxidation electrocatalyst: An online electrochemical mass spectrometry study. J. Electrochem. Soc., 2010, 157, B697-704. [26] M. Chatenet, M. B. Molina-Concha, J. P. Diard. First insights into the borohydride oxidation reaction mechanism on gold by electrochemical impedance spectroscopy. Electrochem. Commun., 2009, 54, 1687-93. |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 - 创新点： (1) 选择浸渍还原法在室温下水相溶液中通过优化制备条件可控形貌地制备出担载型Au基纳米复合催化剂材料，方法简单易行，环境友好； (2) 将过渡态金属掺入Au催化剂中，利用协同催化作用达到提高Au催化剂对BH4-电氧化反应的催化活性的目的，这是本项目在研究思想和项目组织上的一个主要特色和创新点。同时，掺杂后催化剂成本的大幅度降低，有利于DBFC的商业化，使本项目产生经济效应； (3) 准确表征担载型Au基催化剂材料的组成、结构、形貌和电化学性能，分析催化剂的组成、结构、形貌和电化学性能之间的内在联系，据此定量、系统、可靠地分析材料宏观性能与材料微结构之间的依赖关系，这是本项目的理论创新； (4) 以电分析化学理论知识为基础，由电化学性能测试结果计算BH4-在催化剂上的氧化反应的电荷传递系数与反应电子转移数，探讨该反应的反应机理，具有研究特色。 - 特色： (1) NaBH4作燃料电池的阳极燃料具有比容量(5.7 Ah/g)和比能量(9.3 kWh/kg)高、不含碳元素无催化剂CO中毒现象、无毒、不可燃、便于储藏运输、使用安全、对环境无毒害作用、可实现资源的循环利用等诸多优点，故DBFC是真正意义上的清洁能源。 (2) Au基催化剂能实现BH4-的8电子氧化，因而对BH4-氧化反应具有高的催化效率，且能防止因BH4-水解产H2所带来的电池安全性问题。故Au基催化剂作DBFC阳极催化剂，相比于其他种类催化剂更具独特优势。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 - 技术路线： - 预期成果： 通过上述工作的完成，建立担载型Au基纳米复合催化剂作为DBFC阳极电催化剂的研究体系，提出新型DBFC阳极催化剂的制备技术。在国内外高水平刊物上发表与担载型Au基纳米复合催化剂材料的制备及其对BH4-氧化的电催化特性研究、对DBFC电池性能影响研究等方面相关的论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 2018.05-2018.12 研究制备担载型Au基纳米复合催化剂的方法，通过对制备方法的选择、制备条件的调控，制得具有优良电化学性能的担载型Au基纳米复合催化剂，构建催化剂材料的制备技术； 2019.01-2019.08 对催化剂进行物理与电化学表征，探索催化剂的组成、结构、形貌与催化剂电化学性能之间的内在联系；并进行DBFC的电池设计与制作和DBFC的电池性能测试； 2019.09-2019.12 总结实验数据，撰写论文或申请专利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附纸张。