附件4：

第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目

申  报  表

| 项目名称 | 富锂锰基正极材料的形貌设计及界面结构调控 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级 ，如省部级淘汰是否申请转校级 校级□ |
| 项目主持人 | 陈建成 |
| 学生所在学院 | 化学学院 |
| 指导老师 | 王先友教授 |
| 填表日期 | 2018年3月10日 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

填　写　说　明

一、申报书要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

三、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

四、申报省部级项目如未获推荐，同意转校级项目的将参与校级项目的遴选。

五、本页不装订。

| 项目名称：富锂锰基正极材料的形貌设计及界面结构调控 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 陈建成 | 2016600606 | 材料化学 |  | 男 | 2016年 |  |
| 方素素 | 2016600807 | 高分子材料与工程 |  | 女 | 2016年 |  |
| 林文淮 | 2016600804 | 高分子材料与工程 |  | 男 | 2016年 |  |
| 周嘉荣 | 2016600812 | 高分子材料与工程 |  | 男 | 2016年 |  |
| 李程 | 2016600527 | 材料化学 |  | 女 | 2016年 |  |
| 指导教师 | 王先友 | 职称 | 教授 | 项目所属一级学科 |  | 化学 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 无 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 1. 具有多维介孔隧道结构的高导电性钠离子电池金属氟化物正极材料的设计、制备及其储电特性51472211，国家自然科学基金委，2015-2018年。 2. 富锂锰基正极材料制备关键技术开发2016GK4005，湖南省科技厅，2016-2018年。 3. 高端大功率锂离子电池正极材料制备关键技术研究及应用2013GK4068，湖南省科技厅，2013-2015年。 4. 高功率锂离子动力与储能电池及其先进储能材料产业化2012CK1006，湖南省科技厅，2012-2014年。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 1. 研究目的 富锂锰基正极材料作为一种极具研究价值和应用前景的锂离子电池用材料，具有对环境友好，价格低廉，比容量高等优点。但是该材料也存在首次库伦效率低、倍率性能较差、高电压下循环寿命短和电压平台衰减严重等缺陷。本项目基于实验室对富锂锰基正极材料的研究，从材料结构设计出发，用溶剂热或静电纺丝等方法制备具有特殊形貌（如微纳多孔型或纳米纤维型）富锂锰基正极材料。此外，通过改进的表面修饰方法，诱导基体材料与包覆层界面结构部分异质化或无序化，提升材料首次库伦效率和倍率性能，抑制氧析出和电压平台衰退。通过这些方法改善富锂锰基正极材料电化学性能，开发具有高能量密度和功率密度锂离子电池。同时，本项目将利用现代电化学研究和材料结构分析、表征手段研究材料形貌、结构与电化学性能的关系，解决制约该材料发展的关键性问题。 2.研究内容 (1) 研究特殊形貌（如微纳多孔型或纳米纤维型）富锂锰基正极材料的结构设计和制备技术。探索静电纺丝中溶液性质、电动势大小、毛细管和收集板间距等参数对聚合物射流以及最终固化的纤维的形态影响,深入了解溶剂热方法制备前驱体以及高温固相反应过程中晶体成核和生长动力学。揭示反应条件与微观形貌尺寸的定量关系及其对材料振实密度和体积比能量的影响。 (2) 研究特殊形貌富锂锰基正极材料中离子传输规律，探索一次粒子尺寸及晶体择优取向与生长方向对离子传输速率的影响。通过合理设计材料的微观形貌及结构，结合介观尺度材料的设计与制备技术，发展新的方法和理论，正确表征介观尺度电极材料中的电子迁移、离子扩散、结构演化、性能提高与循环寿命的关系。 图1 纳米纤维形貌和多孔微纳结构富锂锰基正极材料中锂离子扩散路径 (3) 基于气-固刻蚀或固-固高温反应对富锂锰基正极材料界面结构的影响，探索界面结构的晶型转变（如部分异质化或无序化）形成的异质和无序结构对锂离子扩散路径和速率的影响，研究界面修饰诱导的氧缺陷以及表面阴离子掺杂对晶格氧价态和阴离子氧化还原可逆性的作用。 (4) 通过第一性原理计算与实验结果相结合，进一步量化界面异质化或无序化程度、氧缺陷浓度、微掺杂的阴离子(M)种类和量与材料电化学性能的关系，揭示改进和提高其离子和电子导电性、降低界面阻抗、抑制氧析出和电压平台衰退的方法和规律。 3.拟解决的关键问题 (1) 水-醇体系粘度和介电常数、结构导向剂/模板剂的选择和加入量对前驱体晶体的成核速度、生长速度和结晶取向有直接关系。静电纺丝液中聚合物与盐的配比、溶剂的选择以及纺丝参数能对纳米纤维直径和最终材料内部孔结构分布产生影响。高温固相反应条件能影响最终材料的形貌和晶体结构。因此，解决晶体成核和生长动力学问题是制备形貌可控的富锂锰基正极材料的关键。 (2) 界面结构异质化如引入岩盐相或尖晶石结构能增加锂离子扩散通道，界面部分无序化能降低锂离子扩散能垒，均能有效提升材料倍率性能，但是过度异质化和无序化将降低材料比容量。在材料表面诱导产生低浓度的氧空位能改善充放电过程中锂离子在材料-电解液界面迁移的可逆性，抑制表面层状结构的退化，抑制电压衰退。在材料表面掺入少量阴离子（如B、F、S）能降低材料能带间隙，改善晶格氧的电荷分布，调控阴离子氧化还原的可逆性。但是高浓度的氧缺陷和掺杂阴离子容易引起材料晶格严重畸变，影响其循环稳定性和比容量。因此如何调控材料界面异质化和无序化程度以及氧缺陷和掺杂阴离子浓度是制备高性能富锂锰基正极材料制备的重点和难点。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 随着全球经济对能源的需求日益扩大，传统的石化能源正在加速递减甚至面临枯竭的危险，加剧了人类对新型能源的开发与应用的需求。能源与环境问题是21世纪全球重点关注的话题，如何提升现有的技术水平，开发新型绿色能源，促进经济可持续发展，已经成为各国优先考虑的重点。我国是世界能源生产和消费大国，对能源的需求在持续增长，因此，调整能源结构已迫在眉睫：一方面要开发新的能源来满足需求，另一方面要合理有效地利用可再生能源。 以风电和光伏发电为主的可再生能源发展是我国能源发展的重点之一。作为清洁的可再生发电资源，光伏发电和风电在经历快速发展的同时，也面临着弃风、弃光等可再生能源并网消纳困难等一系列问题。经过十多年的研发和示范应用，大规模的储能建设已经被定义为解决可再生能源并网消纳的重要手段之一。2014年11月，国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》确立了储能为9个重点创新领域之一，大容量储能为20个重点创新方向之一。2017年1月国家发改委印发了《能源发展“十三五”规划》，储能作为能源行业的有力支撑手段，在《能源发展“十三五”规划》内容中被多次提及，可以预见的是储能在“十三五”期间必然将成为浓墨重彩的一笔。而锂离子电池具有能量密度高、自放电小、工作温度范围宽、可快速充放电、使用寿命长、无环境污染等优点，是目前储能产品开发中最可行的技术路线。因此，开发高性能和高安全性锂离子储能电池及其关键材料具有巨大的市场前景。 近年来，我国汽车工业快速发展，在国民经济中具有举足轻重的地位。随着汽车保有量的快速增长，能源资源约束和生态环境保护问题日益严峻。据专业监测部门统计，汽车行使中的污染物排放已成为大中型城市的主要污染源。减少汽车有害气体排放，营造绿色环保交通已经刻不容缓。而新能源汽车可以减少人们对石油这种不可再生能源的依赖，有效降低排放污染，改善空气质量。工信部已经牵头编制《汽车产业中长期发展规划》，其中明确了到2025年，新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上，《中国制造2025》更是将“节能与新能源汽车领域”列为10个重点领域之一。发展新能源汽车已经上升为国家战略，国家已提出了发展方向、战略目标、主要任务及政策措施，新能源汽车发展正面临千载难逢的历史机遇。而发展电动汽车，关键在电池，而电池的核心在储能材料。随着一系列新能源汽车扶持政策出台，中国新能源汽车在“十三五”期间将快速发展，届时将带动锂电池材料快速增长。 2012年7月，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》明确对电动汽车电池提出要求：“到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。动力电池模块比能量达到300 Wh/kg以上，成本降至1.5 元/Wh以下。” 2017年3月，工信部等四部委发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，方案中提出：“到2020年电池单体比能量要超过300 Wh/kg，电池系统比能量力争达到260 Wh/kg，电池系统生产成本低于1.0元。”要达到上述目标，必须在电池关键材料、电池系统集成技术、大规模生产工艺设计等方面取得突破。而利用当前已商业化的正、负极材料组装成的电池无法满足《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》和《中国制造2025》等对电动汽车电池成本和能量密度的要求。其中，正极材料在提高电池的容量以及循环性能方面起到了重要作用，处于锂电池产业的核心环节。因此，大力开展高电压、高比容量正极材料的研究极具战略意义和市场价值。从图1的不同正极材料比容量-电压图可以看出在当下众多备受关注的正极材料中，只有富锂正极材料能满足高能量和功率密度的要求。此外，由于其主要元素为Mn，原材料价格十分低廉，能满足低成本的要求。正因为这些优点使其近年来迅速成为锂离子电池正极材料研究的热点。 图2 不同正极材料的比容量-电压关系 富锂锰基正极材料作为一种极具研究价值和应用前景的锂离子电池用材料，具有价格低廉、比容量高（＞280 mAh/g）、充放电截止电压宽（2.0-4.8 V）、对环境友好等优点。该材料xLi2MnO3∙(1-x)LiMO2 (M=Mn, Co, Ni)是由层状的Li2MnO3与LiMO2按一定比例形成的固溶体，其晶体结构如图2所示。该类材料的研究最早于1991年，M. M. Thackeray教授发现经酸处理后的Li2MnO3材料具有电化学活性，能达到较高的放电比容量。2001年，加拿大达尔豪斯的J. R. Dahn教授课题组利用Ni对Li2MnO3进行了掺杂，制备出Li[NixLi(1/3−2x/3)Mn(2/3-x/3)]O2，并对不同成分的结构、电化学性能和安全性能进行了研究，结果表明x=1/3的材料常温下在2-4.6 V电压区间首次放电比容量高达280 mAh/g，循环性能稳定在200 mAh/g，热重分析表明x=5/12的材料高温安全性要优于LiCoO2，克服了之前许多正极材料无法解决的问题。同年，该系列材料被美国3M公司和美国阿贡国家实验室申请了相关专利。2007年，阿贡实验室与通用汽车公司达成了一项锂离子电池富锂正极材料的专利授权申请，同意通用汽车公司在车用电池上使用这项专利技术，试图率先在全球范围内将富锂正极材料进行市场化[1-6]。另外，据报道韩国汉阳大学的孙阳国教授课题组目前已完成“核壳”型富锂锰基正极材料的中试，而国内研究富锂正极材料的机构主要有北京大学、厦门大学、中科院宁波材料所、中科院物理所、中科院长春应化所、北京工业大学、江西理工大学等。国内具备富锂锰基正极材料小试-中试能力的生产厂商有江西江特公司和深圳贝特瑞公司，但目前仍存在大量技术问题，离实现大规模产业化仍有一段距离。 图3 Li2MnO3与LiMO2晶体结构 虽然该材料具有高比能量、低成本等优点，但是该材料也存在首次不可逆容量较大、倍率性能欠佳、长时间循环电压衰退严重等问题。相关研究[7]表明富锂锰基正极材料在循环过程中，材料会由层状结构向类LiMn2O4尖晶石结构演变。而这种类LiMn2O4尖晶石相的结构不稳定，在循环过程中结构容易被破坏，从而造成容量和电压平台的衰减，并且在充放电过程中锂离子在这种层状-尖晶石结构中传输不畅，导致材料倍率性能差。当前的改性研究主要集中在形貌设计、结构优化和表面修饰。 J. R. Dahn课题组[8]通过设计材料的核壳组成，优化材料结构，制备出系列具有高镍含量内核、高锰含量外壳的富锂锰基正极材料，电化学测试结果表明该类材料具有高放电比容量，较好的倍率性能，特别是其电压衰退的问题得到很好地解决。我们课题组[9]通过对材料进行合理的结构设计，使材料外壳中的高电化学活性Ni2+离子逐层被无电化学活性的Mg2+离子取代，制备出Mg浓度渐变壳型富锂锰基正极材料，其结构如图3所示，该材料表现出优异的倍率性能和高Li+离子电导率。此外，我们课题组[10]基于共沉淀反应，通过加入表面活性剂调控形貌，制备出具有高能晶面（010）暴露的富锂锰基正极材料（如图4所示），通过在材料中构筑这一锂离子快速通道，提升材料倍率性能。 图4 一种核壳型富锂锰基正极材料结构图 表面修饰是指在材料表面包覆一层稳定的薄膜物质，一般不会改变材料的主体结构和容量。适当厚度、均匀的包覆层能提高电子导电率，减少电解液对正极活性物质的侵蚀，保护材料结构，亦能抑制高电压下电解液的分解，从而改善其循环稳定性。A. Manthiram课题组[11]利用2%（质量分数）AlPO4对Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2进行包覆。并对其进行电化学性能测试，测试结果表明其首次不可逆容量损失从75 mAh/g降到27 mAh/g，放电比容量从253 mAh/g提高到279 mAh/g，首次库伦效率达到91.1%，经过30次循环后容量保持率为87%。G. Kobayashi课题组[12]利用Al氧化物包覆Li[Li0.2Ni0.18Co0.03Mn0.58]O2材料，电化学测试表明包覆后的材料具有优秀的高温循环性能，在50 °C下，其放电比容量高达310 mAh/g，循环30次后基本无衰减。我们课题组[13]利用Al2O3对富锂锰基正极材料Li1.3[Ni0.35Mn0.65]O2+x包覆，电化学测试表明包覆层能有效改善该材料在高电压下界面阻抗过大的问题，提高了材料电化学性能，其中2%（质量分数）Al2O3包覆量的Li1.3[Ni0.35Mn0.65]O2+x在2.0-4.6 V，0.33 C条件下循环100次，容量保持率高达90.9%。 图5 一种具有高能晶面（010）暴露的富锂锰基正极材料制备路径 这些工作为富锂锰基正极材料的制备和改性研究打下了良好的基础，但是单一的改性手段对材料综合性能的提高是有限的。例如制备浓度梯度或核壳结构富锂锰基正极材料需要设计复杂的工艺，且反应条件需要严格控制，而且制备出的材料由于颗粒较大，容量一般不高。常规的表面修饰能提高材料首次库伦效率和循环稳定性，但是并不能解决材料倍率性能差和电压衰退严重的问题，这是由于常规的表面包覆无法抑制材料循环过程中的相转变。 因此，设计简单高效的方法制备具有特殊形貌（如微纳多孔型或纳米纤维型）富锂锰基正极材料，提升其电化学性能特别是循环性能具有较高的研究价值。同时，研究如何改进表面修饰方法，诱导基体材料与包覆层界面结构部分异质化或无序化、在材料表面引入晶体氧缺陷和微掺杂阴离子(M)对提升材料首次库伦效率和倍率性能，抑制氧析出和电压平台衰退具有十分重要的意义。 参考文献 - Z. Lu, D. D. MacNeil, J. R. Dahn. Layered cathode materials Li[NixLi(1/3−2x/3)Mn(2/3−x/3)]O2 for lithium-ion batteries[J]. Electrochem. Solid St., 2001, 4(11): A191-A194. - Z. Lu, J. R. Dahn. Cathode compositions for lithium-ion batteries[J]. U.S. Patent 8,241,791[P]. 2012-8-14. - M. M. Thackeray, C. S. Johnson, K. Amine, et al. Lithium metal oxide electrodes for lithium cells and batteries: U.S. Patent 6,680,143[P]. 2004-1-20. - J. S. Kim, C. S. Johnson, J. T. Vaughey, et al. Electrochemical and structural properties of xLi2MO3•(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2 electrodes for lithium batteries (M= Ti, Mn, Zr; 0≤ x≤ 0.3)[J]. Chem. Mater., 2004, 16(10): 1996-2006. - M. M. Thackeray, S. H. Kang, C. S. Johnson, et al. Li2MnO3-stabilized LiMO2 (M= Mn, Ni, Co) electrodes for lithium-ion batteries[J]. J. Mater. Chem., 2007, 17(30): 3112-3125. - A. R. Armstrong, M. Holzapfel, P. Novák, et al. Demonstrating oxygen loss and associated structural reorganization in the lithium battery cathode Li[Ni0.2Li0.2Mn0.6]O2[J]. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128(26): 8694-8698. - J. Zheng, M. Gu, J. Xiao, et al. Corrosion/fragmentation of layered composite cathode and related capacity/voltage fading during cycling process[J]. Nano Lett., 2013, 13(8): 3824-3830. - J. Li, J. Camardese, R. Shunmugasundaram, et al. Synthesis and characterization of the lithium-rich core-shell cathodes with low irreversible capacity and mitigated voltage fade[J]. Chem. Mater., 2015, 27(9): 3366-3377. - R. Yu, G. Wang, X. Wang, et al. Design and Preparation of a Lithium-rich Layered Oxide Cathode with a Mg-Concentration-Gradient Shell for Improved Rate Capability[J]. ChemElectroChem, 2015, 2, 1346-1354. - Yu R, Zhang X, Liu T, et al. Hierarchically Structured Lithium-Rich Layered Oxide with Exposed Active {010} Planes as High-Rate-Capability Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5(10): 8970-8981. - Y. Wu, A. V. Murugan, A. Manthiram. Surface modification of high capacity layered Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2 cathodes by AlPO4[J]. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(9): A635-A641. - G. Kobayashi, Y. Irii, F. Matsumoto, et al. Improving cycling performance of Li-rich layered cathode materials through combination of Al2O3-based surface modification and stepwise precycling[J]. J. Power Sources, 2016, 303: 250-256. - G. Zou, X. Yang, X. Wang, et al. Improvement of electrochemical performance for Li-rich spherical Li1.3[Ni0.35Mn0.65]O2+x modified by Al2O3[J]. J. Electrochem. Soc., 2014, 18(7): 1789-1797. |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 本项目学生查阅了大量关于锂离子电池和富锂锰基正极材料的相关书籍和文献，对电化学知识，尤其是锂离子电池富锂锰基正极材料有一定的了解。 本课题组近年来在富锂锰基正极材料的结构设计及其相关研究方面做了大量工作，在国际高水平期刊上发表了SCI论文20篇，申请相关专利12项。 可以说在富锂锰基正极材料的制备和研究方面，申请人及课题组都有良好的技术积累和工作基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 1.基于Avrami晶体成核与生长动力学模型，探讨成核和晶体生长动力学规律，通过控制溶剂热和高温固相反应条件，实现在介观尺度上对材料形貌和晶体取向的可控操作。调节静电纺丝参数，调控纳米纤维材料直径和内部孔径分布。通过对材料微观结构的设计，提高锂离子扩散速率，增强材料倍率性能。 2.基于气-固刻蚀或固-固高温反应对富锂锰基正极材料界面结构的影响，在材料表面实现一多功能保护层，通过控制材料界面异质化和无序化程度以及氧缺陷和掺杂阴离子浓度，构筑锂离子快速扩散通道，提升材料界面结构稳定性，降低界面阻抗。同时通过保护层抑制材料在充放电过程中由层状结构向类LiMn2O4尖晶石结构演变，缓解材料在循环过程中的电压衰减，提升材料循环稳定性。 3.通过物理表征和电化学分析手段，建立富锂锰基正极材料结构特征与其电化学性能关系的模型，该工作具有明显特色。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 1.研究方法 (1) 材料制备：以过渡金属醋酸盐的水-醇溶液为主要原料，碳酸氢铵/尿素/乌洛托品为沉淀剂，SDS/CTAB为结构调控剂，采用水热法法原位自组装制备微纳多孔前驱体。通过控制反应温度、pH值、表面活性剂和沉淀剂浓度等条件来控制前驱体的形貌和晶体结构。将所制备的前驱体预烧后与碳酸锂等锂源化合物混合均匀后通过控制固相反应条件合成微纳多孔富锂锰基正极材料。以过渡金属醋酸盐、醋酸锂、PAN/PVP和DMF/水/乙醇为主要原料,采用静电纺丝-高温固相法制备纳米纤维形貌富锂锰基正极材料，通过调节静电纺丝液中聚合物、盐与溶剂的配比以及静电纺丝参数，同时结合高温固相法条件，控制纳米纤维直径和最终材料内部孔结构分布。以硫脲/硫化氢为硫源，氟化锂为氟源，硼酸铵为硼源，通过气-固刻蚀或固-固高温反应诱导富锂锰基正极材料表面结构变化，通过控制杂原子量和反应条件实现对富锂锰基正极材料界面晶体结构的精确操作。 (2) 结构分析和物理化学表征：用AFM对晶体生长进行原位实时和非实时微观形貌扫描，观察晶体生长状况、微观形貌、生长机制。用瞬间成核机理和介质对晶体生长速率的影响因子，基于Avrami晶体成核与生长动力学模型，探讨成核和晶体生长动力学规律。用SEM、TEM、BET等确定纳米纤维直径和孔径分布。用化学分析、吸附等温线、激光拉曼光谱、扫描电镜、高分辨率透射电镜、X-射线衍射、光电子能谱等对材料的微观组成、结构参数、掺杂元素分布及电子结构进行研究。用粉末X-射线衍射(PXRD)确定材料的晶体结构，晶格常数等用GASA软件进行Rietveld精修。 (3) 结构设计与优化：通过密度泛函理论(DFT)讨论晶体择优取向与生长方向、晶型转变、界面掺杂元素和氧缺陷对锂离子迁移能及扩散速率的影响。 (4) 电化学性能测试和锂离子嵌入/脱出机理研究：用交流阻抗测定离子导电性，用直流极化确定电子导电性。用恒电流间歇滴定法(GITT)和电化学阻抗谱技术(EIS)测定材料中锂离子扩散系数。用循环伏安、计时电流技术、计时电位技术及动电位扫描研究材料的性能。用线性电位扫描、电化学阻抗谱（EIS）、电位阶跃、电流阶跃，并配合XRD、AFM、FTIR 等原位测试进行研究，探讨材料的电化学机理。 2.技术路线 3.实验方案的可行性分析 (1)形貌和结构设计对富锂锰基正极材料的电化学性能有巨大影响，课题组的前期成果表明通过调控材料形貌、孔径分布、优势晶面生长方向能改善锂离子扩散速率，提升材料倍率性能。而最新文献表明材料界面异质化和无序化以及引入氧缺陷和掺杂阴离子能有效改善电极材料的结构稳定性。因此，本项目的实验方案是在国内外关于富锂锰基正极材料的最新研究成果基础上提出的创新研究思路。目前富锂锰基正极材料在锂离子电池中的应用研究在国内外有大量报道，该课题拟采取的研究方法、技术路线和实验方案是可行的。 (2) 课题组有坚实的前期工作基础。围绕富锂锰基正极材料的制备、表征、电化学机理，以及掺杂和性能改进等方面开展大量工作，取得了众多成果，发表相关文章20余篇，申请了发明专利12项。目前富锂锰基正极材料作锂离子电池正极材料已经得到国内外同行的认可，在国际上近年发表的高级别刊物中有大量关于富锂锰基正极材料的报道。本课题组长期从事锂离子电池及其电极材料的研究，研究手段和设施设备齐全，研究方案和技术路线可行，有扎实的前期研究工作基础，项目的技术风险完全可以规避，并且能够顺利完成研究任务，并取得高水平的成果。 4.预期成果 通过本项目的研究，在富锂锰基正极材料的形貌与结构设计、界面改性工艺、反应机理等研究上取得突破性进展，同时在国内外高水平刊物上发表论文2-3篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 2018.3-2018.8 1.探讨溶剂热反应过程中晶体生长动力学规律。分析反应温度、体系pH、溶剂、沉淀剂、助剂等对材料前驱体的微观形貌、粒径分布和晶体结构的影响。 2.利用SEM、AFM对晶体生长进行原位实时和非实时微观形貌扫描，观察晶体生长状况、研究其具体生长机制，实现在介观尺度上对前驱体形貌精确可控操作。 2018.9-2018.12 1.研究静电纺丝中溶液性质、电动势大小、毛细管和收集板间距等参数对聚合物射流以及最终固化的纤维的形态影响。 2.探讨熔融固相反应过程中，锂源化合物种类、反应物料计量比、煅烧温度、煅烧时间等对核壳异质结构富锂锰基正极材料的晶型结构、形态特征和性能的影响。 2019.1-2019.6 1.分析气-固刻蚀或固-固高温反应对富锂锰基正极材料界面结构的影响，研究保护层与基体材料的互补性和相容性，确定表面处理方案。 2019.6-2019.12 1.优化制备技术，确定材料的制备工艺路线。 2.用电化学方法，如EIS、CV和GITT等方法对多功能壳结构型富锂锰基正极材料在充放电过程中的电化学机理进行研究。将电化学与FESEM、EDXS和原位XRD相结合，探讨材料在电化学过程中晶型结构和包覆层对锂离子扩散方式和速度的影响，建立材料结构特征与其电化学性能关系的模型。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 本项目研究目标明确，内容新颖，研究方案合理，技术路线可行，可望取得突破性进展。预计本项目的研究将会在高性能锂离子电池富锂锰基正极材料的结构设计、制备工艺、改性研究及反应机理上取得较大进展，在国内外高水平刊物上发表论文2-3篇。该项目研究成功后对新型化学电源的开发具有一定的指导意义。因此同意推荐该项目。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附纸张。